改性高分子材料生产商、软触感原材料解决方案

MANUFACTURER OF TPE&TPR

SOLUTIONS IN SOFT TOUCH MATERIALS

产品信息表

GP520系列 – 通用系列 TPE

| 典型应用 - 脚轮 - 牙刷 - 按钮 | - 玩具轮胎 - 脚垫 - 冰格 |
| --- | --- |

技术数据

| 参数 | 单位 | GP520-5003 | GP520-9005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | 邵氏 | 10A | 90A |
| 密度 | g/cm3 | 1.05 | 1.2 |
| 拉伸强度 | MPa | 4.8 | 6.0 |
| 断裂伸长率 | % | 800 | 480 |

我们的专业知识，您的绝佳优势

GP520具有高拉力/高弹性/易加工/可完全回收的特点可制作安全的各种按钮、脚轮、脚垫、牙刷，轮胎、冰格等。

具行业内符合最高质量标准。 无论是彩色的，高透明度的，抗撕裂的还是特

安全第一：

符合市场要求的标准：

通过FDA177.2600水性测试、GB4806.7食品级测试；

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

非常好的感官特性和低迁移水平

耐用性：

出色的机械性能，例如良好的抗拉强度和高弹性

硬度范围从邵氏 A 10 到 邵氏 A 90

candy@sungallon.com

与我们的专家交流！

盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司- 东南亚地区