

改性高分子材料生产商、软触感原材料解决方案

MANUFACTURER OF TPE&TPR

SOLUTIONS IN SOFT TOUCH MATERIALS

产品信息表

GP550系列 - 可制作密封条的 TPE

|  |  |
| --- | --- |
| 典型应用   * 密封条 |  |
|  |  |

技术数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **单位** | GP550-5504 | GP550-7504 |
| 硬度 | 邵氏 | 55A | 75A |
| 密度 | g/cm3 | 1.1 | 1.1 |
| 拉伸强度 | MPa | 4.5 | 7.0 |
| 断裂伸长率 | % | 600 | 550 |

  

我们的专业知识，您的绝佳优势

GP550具有手感干爽/高回弹性/耐黄变/易于焊接/100%回收利用的特点可制作安全的各种颜色的密封条。

具行业内符合最高质量标准。 无论是彩色的，高透明度的，抗撕裂的还是特

**安全第一：**

符合市场要求的标准：

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

柔软干爽的表面

非常好的感官特性和低迁移水平

**耐用性：**

出色的机械性能，例如良好的弹性，耐黄变

硬度范围从邵氏 A 45 到 邵氏 A 95

 candy@sungallon.com

与我们的专家交流！

**盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司-** 东南亚地区