

改性高分子材料生产商、软触感原材料解决方案

MANUFACTURER OF TPE&TPR

SOLUTIONS IN SOFT TOUCH MATERIALS

产品信息表

GP610系列 - 可制作耐温密封条的 TPE

|  |  |
| --- | --- |
| 典型应用   * 汽车密封条 | * 门窗密封条 |
| Free Mercedes-Benz Car photo and picture | Free Car Vehicle photo and picture |

技术数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **单位** | GP610-4502 | GP610-8502 |
| 硬度 | 邵氏 | 45A | 70D |
| 密度 | g/cm3 | 0.96 | 0.96 |
| 拉伸强度 | MPa | 4.0 | 9.0 |
| 断裂伸长率 | % | 420 | 520 |



我们的专业知识，您的绝佳优势

GP610具有优异的耐老化性能/高回弹性/优异的抗压缩永久变形/无卤环保/100%可回收

的特点可制作安全的耐温密封条。

具行业内符合最高质量标准。 无论是彩色的，高透明度的，抗撕裂的还是特

**安全第一：**

符合市场要求的标准：

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

无卤环保

**耐用性：**

耐温

出色的机械性能，例如良好的弹性，耐老化，抗压缩形变

硬度范围从邵氏 A 40 到 邵氏 A 90

与我们的专家交流！

**盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司-** 东南亚地区

 candy@sungallon.com