改性高分子材料生产商、软触感原材料解决方案

MANUFACTURER OF TPE&TPR

SOLUTIONS IN SOFT TOUCH MATERIALS

产品信息表

GP920系列 - 可制作家电、包装和食品容器的 TPE

| 典型应用 - 家电 - 包装 | - 食品容器 |
| --- | --- |

技术数据

| 参数 | 单位 | GP920-2504 | GP920-70DWPC |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | 邵氏 | 63D | 80D |
| 密度 | g/cm3 | 1.0 | 1.35 |
| 弯曲强度 | MPa | 25 | 49 |
| 弯曲模量 | MPa | 1300 | 3100 |

我们的专业知识，您的绝佳优势

GP920具有高透明/耐高温/高光泽/高刚性/高模量/耐翘曲/低收缩的特点可制作安全的各种家电、包装和食品容器。

具行业内符合最高质量标准。 无论是彩色的，高透明度的，抗撕裂的还是特

安全第一：

符合市场要求的标准：

通过FDA177.2600水性测试、GB4806.7食品级测试；

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

非常好的感官特性和低迁移水平

耐用性：

出色的机械性能，例如高刚性、耐翘曲、高模量和低收缩

耐高温

硬度范围从邵氏 D 63 到 邵氏 D 80

与我们的专家交流！

盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司- 东南亚地区

candy@sungallon.com